## Allegato 4

## DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ EEA

## Finestre e Porte pedonali Esterne

IL sottoscritto  Ceccarini Tommaso legale rappresentante della ditta             CECCARINI sas di Ceccarini Tommaso   con  sede  in  Via del Lavoro snc                  01010  CELLERE   VT

dichiara sotto la propria responsabilità

che le finestre e porte finestre in legno di nostra produzione commercializzate con i seguenti nomi commerciali

modello  FINESTRA   68

modello PORTA FINESTRA   68

destinati all’uso esterno, soddisfano i requisiti richiesti dalla Direttiva UE relativa ai prodotti di costruzione 89/109/CEE.

Sono inoltre conformi all’appendice ZA della norma UNI EN 14351-1:206.

In particolare sono state eseguite le prove di tipo su campioni rappresentativi presso il Laboratorio Notificato SGM srl - Via Y. Gagarin 69/71                                06070 S. Mariano di Corciano - Perugia, autorizzazione ministeriale numero 1676 con i seguenti risultati:

Finestra modello  68

| Permeabilità all’aria | 4 |
| --- | --- |
| Trasmittanza termica globale della finestra Uw con trasmittanza termica del vetro: Ug = 1,7 su un campione realizzato in legno tenero: su un campione realizzato in legno duro: Ug = 1,1 su un campione realizzato in legno tenero: su un campione realizzato in legno duro: Ug = 1,4 su un campione realizzato in legno tenero: su un campione realizzato in legno duro : | 2.01 2,13 1,63 1,76 1,8 1,9 |
| Tenuta all’acqua Metodo di prova A - non protetto | 350N |
| Resistenza al carico di vento: - pressione di prova - deformazione del telaio | C5 |
| Resistenza ai carichi del dispositivo di sicurezza | 350N |

Porta Finestra modello 68

| Permeabilità all’aria | 4 |
| --- | --- |
| Trasmittanza termica globale Uw per porte finestre con area inferiore a 3,6 m² e con trasmittanza termica del vetro: Ug = 1,7 su un campione realizzato in legno tenero: su un campione realizzato in legno duro: Ug = 1,1 su un campione realizzato in legno tenero: su un campione realizzato in legno duro: Ug = 1,4 su un campione realizzato in legno tenero: su un campione realizzato in legno duro : | 2.02 2,14 1,63 1,75 1,8 1,9 |
| Trasmittanza termica globale Uw per porte finestre con area superiore a 3,6 m² e con trasmittanza termica del vetro: Ug = 1,7 su un campione realizzato in legno tenero: su un campione realizzato in legno duro: Ug = 1,1 su un campione realizzato in legno tenero: su un campione realizzato in legno duro: Ug = 1,4 su un campione realizzato in legno tenero: su un campione realizzato in legno duro : | 1,95 2,04 1,52 1,61 1,8 1,9 |
| Tenuta all’acqua Metodo di prova A – non protetto | 5A |
| Resistenza al carico di vento: - pressione di prova - deformazione del telaio | C2 |
| Resistenza ai carichi del dispositivo di sicurezza | 350N |

La produzione dei nostri manufatti è sottoposta a controllo di produzione come richiesto dalla norma UNI EN 14351:2006.

Data………………

Il dichiarante	Timbro dell’azienda