RISULTATI PRESTAZIONALI

dei campioni sottoposti a prova

ai fini della marcatura CE

Caratteristiche di prestazione come richiesto dalla tabella ZA.1 della norma UNI EN 14351-1 in conformità delle prescrizioni della direttiva Europea 89/106 CEE.

| FINESTRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominazione commerciale: 68 |  |  |  |  |
| Sezione: Telaio 58 mm Anta 68 mm | Numero di guarnizioni: 2 |  |  | Numero di ante: 2 |
| Permeabilità all’aria |  | 4 |  |  |
| Trasmittanza termica |  |  |  |  |
| globale della finestra Uw con trasmittanza termica del vetro Ug=1,7 - legno tenero: - legno duro: |  | 2,01 W/m² 2,13 W/m² |  |  |
|  |  |  | Fabbricante: CECCARINI sas di Ceccarini Tommaso Indirizzo: Via del Lavoro, snc 01010 CELLERE VT Anno marcatura: 2009 |  |
| Tenuta all’acqua |  |  |  |  |
| metodo di prova A – non protetto |  | E1650 |  |  |
| Resistenza al carico di vento: |  |  |  |  |
| - pressione di prova - deformazione del telaio |  | C5 |  |  |
|  |  |  | UNI EN 14351 - 1: 2006 Tipo di prodotto: Finestra 68 |  |
| Capacità portante |  |  |  |  |
| dei dispositivi di sicurezza |  | 350N |  |  |

RISULTATI PRESTAZIONALI

dei campioni sottoposti a prova

ai fini della marcatura CE

Caratteristiche di prestazione come richiesto dalla tabella ZA.1 della norma UNI EN 14351-1 in conformità delle prescrizioni della direttiva Europea 89/106 CEE.

| FINESTRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominazione commerciale: 68 |  |  |  |  |
| Sezione: Telaio 56 mm Anta 56 mm | Numero di guarnizioni: 2 |  |  | Numero di ante: 2 |
| Permeabilità all’aria |  | 4 |  |  |
| Trasmittanza termica |  |  |  |  |
| globale della finestra Uw con trasmittanza termica del vetro Ug=1,1 - legno tenero: - legno duro: |  | 1,63 W/m² 1,76 W/m² |  |  |
|  |  |  | Fabbricante: CECCARINI sas di Ceccarini Tommaso Indirizzo: Via del Lavoro, snc 01010 CELLERE VT Anno marcatura: 2009 |  |
| Tenuta all’acqua |  |  |  |  |
| metodo di prova A – non protetto |  | E1650 |  |  |
| Resistenza al carico di vento: |  |  |  |  |
| - pressione di prova - deformazione del telaio |  | C5 |  |  |
|  |  |  | UNI EN 14351 - 1: 2006 Tipo di prodotto: Finestra 68 |  |
| Capacità portante |  |  |  |  |
| dei dispositivi di sicurezza |  | 350N |  |  |

RISULTATI PRESTAZIONALI

dei campioni sottoposti a prova

ai fini della marcatura CE

Caratteristiche di prestazione come richiesto dalla tabella ZA.1 della norma UNI EN 14351-1 in conformità delle prescrizioni della direttiva Europea 89/106 CEE.

| PORTA-FINESTRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominazione commerciale: 68 |  |  |  |  |
| Sezione: Telaio 58 mm Anta 68 mm | Numero di guarnizioni: 2 |  |  | Numero di ante: 2 |
| Permeabilità all’aria |  | 4 |  |  |
| Trasmittanza termica |  |  |  |  |
| globale Uw per porta-finestra con area inferiore a 3,6 m2 e con trasmittanza termica del vetro Ug=1,7 - legno tenero - legno duro |  | 2,02 2,14 |  |  |
| Trasmittanza termica |  |  | Fabbricante: CECCARINI sas di Ceccarini Tommaso Indirizzo: Via del Lavoro, snc 01010 CELLERE VT Anno marcatura: 2009 |  |
| globale Uw per porta-finestra con area superiore a 3,6m2 e con trasmittanza termica del vetro Ug=1,7 - legno tenero - legno duro |  | 1,95 2,04 |  |  |
| Tenuta all’acqua |  |  |  |  |
| metodo di prova A – non protetto |  | 5A | UNI EN 14351 - 1: 2006 Tipo di prodotto: Porta Finestra 68 |  |
| Resistenza al carico di vento |  |  |  |  |
| - pressione di prova - deformazione del telaio |  | C2 |  |  |
| Capacità portante |  |  |  |  |
| dei dispositivi di sicurezza |  | 350N |  |  |

RISULTATI PRESTAZIONALI

dei campioni sottoposti a prova

ai fini della marcatura CE

Caratteristiche di prestazione come richiesto dalla tabella ZA.1 della norma UNI EN 14351-1 in conformità delle prescrizioni della direttiva Europea 89/106 CEE.

| PORTA-FINESTRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominazione commerciale: 68 |  |  |  |  |
| Sezione: Telaio 58 mm Anta 68 mm | Numero di guarnizioni: 2 |  |  | Numero di ante: 2 |
| Permeabilità all’aria |  | 4 |  |  |
| Trasmittanza termica |  |  |  |  |
| globale Uw per porta-finestra con area inferiore a 3,6 m2 e con trasmittanza termica del vetro Ug=1,1 - legno tenero - legno duro |  | 1,63 1,75 |  |  |
| Trasmittanza termica |  |  | Fabbricante: CECCARINI sas di Ceccarini Tommaso Indirizzo: Via del Lavoro, snc 01010 CELLERE VT Anno marcatura: 2009 |  |
| globale Uw per porta-finestra con area superiore a 3,6m2 e con trasmittanza termica del vetro Ug=1,1 - legno tenero - legno duro |  | 1,52 1,61 |  |  |
| Tenuta all’acqua |  |  |  |  |
| metodo di prova A – non protetto |  | 5A | UNI EN 14351 - 1: 2006 Tipo di prodotto: Porta Finestra 68 |  |
| Resistenza al carico di vento |  |  |  |  |
| - pressione di prova - deformazione del telaio |  | C2 |  |  |
| Capacità portante |  |  |  |  |
| dei dispositivi di sicurezza |  | 350N |  |  |

RISULTATI PRESTAZIONALI

dei campioni sottoposti a prova

ai fini della marcatura CE

Caratteristiche di prestazione come richiesto dalla tabella ZA.1 della norma UNI EN 14351-1 in conformità delle prescrizioni della direttiva Europea 89/106 CEE.

| CHIUSURA OSCURANTE |  |
| --- | --- |
| Caratteristiche di prestazione come richiesto dalla tabella ZA.1 della norma UNI EN 13659 in conformità delle prescrizioni della direttiva Europea 106/89 |  |
| Fabbricante: CECCARINI sas di Ceccarini Tommaso |  |
| Indirizzo: Via del Lavoro, snc 01010 CELLERE VT |  |
| Anno marcatura: 2006 |  |
| Denominazione commerciale: PERSIANA |  |
| Resistenza al vento: CLASSE TECNICA | 6 |
| Sforzo di azionamento: CLASSE TECNICA | 2 |

RISULTATI PRESTAZIONALI

dei campioni sottoposti a prova

ai fini della marcatura CE

Caratteristiche di prestazione come richiesto dalla tabella ZA.1 della norma UNI EN 14351-1 in conformità delle prescrizioni della direttiva Europea 89/106 CEE.

| CHIUSURA OSCURANTE |  |
| --- | --- |
| Caratteristiche di prestazione come richiesto dalla tabella ZA.1 della norma UNI EN 13659 in conformità delle prescrizioni della direttiva Europea 106/89 |  |
| Fabbricante: CECCARINI sas di Ceccarini Tommaso |  |
| Indirizzo: Via del Lavoro, snc 01010 CELLERE VT |  |
| Anno marcatura: 2006 |  |
| Denominazione commerciale: SPORTELLONE |  |
| Resistenza al vento: CLASSE TECNICA | 6 |
| Sforzo di azionamento: CLASSE TECNICA | 2 |